Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей                                                                                                                         «Детская художественная школа № 19»

Декоративно прикладное искусство

Фьюзинг

«Волшебное стекло»

Методическая разработка по предмету «Скульптура»

для учащихся 2 класса

детской художественной школы.

Составитель: Семенов С.В.

преподаватель МОУДОД

«ДХШ № 19»

Кемерово

2010 г.

Содержание

1.   Пояснительная записка                                                                                      стр.5

2.   Тематический план                                                                                             стр.6

3.   Содержание задания                                                                                           стр.7

4.   Ход 1-2 уроков                                                                                                     стр.8

5.   Приложение № 1 (фото работ учащихся)                                                  стр.9 - 11

6.   Список литературы                                                                                           стр.12

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Моя методическая разработка является рекомендацией для преподавателей ведущих декоративно прикладное искусство в ДХШ и ДШИ. Основополагающим фактором при выборе темы «Фьюзинг» явилось желание расширить кругозор знаний о различных направлениях декоративно-прикладных техниках у детей обучающихся во 2х классах художественной школы. При созданию этого задания я руководствовался технологиями профессионального изготовления фьюзинга и  адаптировал их для работы с детьми.  Данная методическая разработка представляет собой план-конспект урока. Проводя урок, преподаватель стремится приучить детей концентрировать внимание и  быть аккуратными.  Фьюзинг - один из древнейших видов художественного творчества. Термин Фьюзинг (Fusing) в переводе с английского языка означает "плавка, плавление, спекание. Фьюзинг - технология "вплавления" или другими словами "спекания" частей будущей стеклянной композиции в единое целое, в специальных печах, под воздействием высоких температур.                                                                                          Искусство создания витража из цветного стекла берёт своё начало из далёкого прошлого. Впервые данная технология, в виде близком к современному, была применена в 1990г, в одном из городов Германии.Но не думайте, что это современная технология работы со стеклом. "Спекать" разноцветные стекла с целью получения многоцветной композиции научились ещё в Древнем Египте. Древнейшие "сплавленные" кусочки стекла датируются примерно 1 в. до н.э - 1 в. н.э. С тех пор многое было изменено, многое усовершенствовано, но создание неповторимых композиций из стекла остаётся одним из самых ослепительных произведений искусства и сейчас. Уже долгое время способность витража преображать окружающее пространство обращает на себя пристальное внимание людей. 
Существует несколько видов витражей. Основными являются - классический витраж, витраж в технике «Тиффани» и витраж в технике «Фьюзинг».    Здесь нет никакой загадки. Фьюзинг-технология действительно является родственной витражу, и может даже считаться одной из его разновидностей. Но, в отличии от классического витража, фьюзинг-технология исключает использования металлического профиля.                                                                                  Фьюзинг-технология изготовления витража позволяет отказаться от этого. Во фьюзинге стекла между собой связаны не опосредованно, а напрямую, будучи сплавлены, слиты между собой воедино. Дело в том, что стекло, каким бы твердым оно не казалось, в привычном нам состоянии, при нагревании может превратиться практически в жидкость. Это его свойство и является основой технологии фьюзинга. И позволяет при нагревании сплавлять разные стеклянные элементы в одно. Это же свойство является основой для возможности деформации, т.е изменения формы стеклянного изделия. Формование стеклянного изделия, так же является элементом фьюзинга. С виду все кажется достаточно простым. Но, как говорил классик, это Вам только кажется. Технический процесс фьюзинга, а именно – процесс нагревания, включает в себя пять стадий:

1. стадия: Нагрев ведется от комнатной температуры до 650-920 градусов Цельсия, в зависимости от типа процедуры. На этом этапе, стекло переходит из твердого состояния в мягкое, приобретает яркий желто-красный цвет. Края соприкасающихся стекол начинают прилипать друг к другу. На этой стадии происходит процесс свисания.

Полный фьюзинг, т.е слияние двух стекол в одно, происходит когда температура достигает 800 градусов Цельсия.

2. стадия: Томильная стадия, или стадия выдержки – некоторое время температура поддерживается на определенном уровне. Начинается при достижении максимальной температуры цикла.

Для фьюзинга это залог достижения максимально плоского и гладкого состояния фрагмента.

- стадия: Стадия быстрого охлаждения – температуру резко снижают до уровня, чуть превышающего температуру отжига.

Когда стекло приобретает желаемую форму, его необходимо быстро охладить до температуры отжига, чтобы красный цвет не успел смениться на натуральный, а тот в свою очередь, не начал чернеть.

Чаще всего, для этого просто открывают крышку печи, и выпускают горячий воздух.

Важно не оставлять стекло надолго нагретым до температуры 750 - 580 градусов Цельсия, иначе оно может начать проявлять склонность к девитрификации - образованию "пенной" поверхности, которую практически невозможно удалить.

4. стадия: Стадия отжига – этап снятия напряжения в стекле.

Когда стекло остывает до температуры 580 градусов Цельсия, оно постепенно приобретает свой цвет, и начинается фаза отжига. "Отжигом" называют процесс, при котором снимается напряжение на стекле.

Если все прошло удачно, стекло остывает, принимая нужную форму, и сохраняя свою прочность.

5. стадия: Стадия охлаждения до комнатной температуры – стекло постепенно  остывает до температуры воздуха в помещении.

Обычно печь остывает естественным путем. Но иногда, если тепло уходит слишком быстро, бывает необходимо притормозить процесс, чтобы избежать раскола изделия, при остывании.

Мы начинаем с того, что необходимо соблюдать технику безопасности, при       работе со стеклом. Вы,  конечно, понимаете, что, не желательно касаться руками краешков отрезанного стекла. Рабочее место лучше протирать с помощью тряпочки. При накладывании мелких стёклышек пользоваться пинцетом.

Тематический план

| № урока | План деятельности преподавателя | План деятельности учащихся | Материал | Формат | Время |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Изложение нового материала Фронтальная и индивидуальная работа с детьми. Помощь детям в выборе колорита. Утверждение эскизов. | Усвоение нового материала. Работа над замыслом. Выполнение эскизов. | Бумага для эскизов, Карандаши простые (ТМ; М), Карандаши цветные, Ластик | лист А4 | 2 ч |
| 2. | Фронтальная и индивидуальная работа с детьми. Индивидуальная работа с детьми при завершении задуманного образа композиции. Анализ выполненных работ. | Эскизы переносятся на формат. Работа в материале. Участие в обсуждении результата выполненных работ. | Стекло (подложка) 4 мм, Стеклорез, Клей (ПВА), Молоток, Пинцет, Бисер, Тряпочка 30х30 см, Цветное стекло. | Стекло (подложка) 10х15 | 2 ч. |
| Итого: 2 урока, 4 часа |

План урока.

Теоретическая часть

1. Вступительная информационная беседа.

2. Инструктаж по технике безопасности

3. Знакомство с последовательностью выполнения задания.

Практическая часть

1. Выполнение эскизов (работа над замыслом)

2. Подбор цветовой гаммы стекла

3. Подготовка стекла

4. Работа в материале.

Заключительная часть

Обмен мнениями и анализ проведённого урока.

Тема:  Знакомство  с техникой  «Фьюзинг»

Задание: «Волшебное стекло»

Тип урока: Комбинированный.

# Цель:  1.Формирование целостного представления о техники «фьюзинг», как о виде декоративно - прикладного искусства

# Задачи:  1.Познакомить с историей  техники фьюзинга                        2.Способствовать освоению технологии ведения работы со стеклом                       3. Становление способностей концентрировать внимание, аккуратности, терпения

Время: 2 недели 4 часа.

# Материалы и оборудование: Наглядные пособия,  в виде картинок, открыток, фотографий (рыбки, птички, бабочки), Бумага для эскизов, Карандаши простые (ТМ; М), Карандаши цветные, Ластик (резинка), Стекло (подложка) 4 мм, Стеклорез, Клей (ПВА), Молоток, Пинцет, Бисер, Тряпочка 30х30 см, Цветное стекло.

Ход 1 - 2 урока

1 урок.

Преподаватель начинает урок с помощи в организации рабочих мест учащихся. Затем проводится информационная беседа о технике «фьюзинг» и о стадиях работы в этой технике.

Перед началом практической работы преподаватель напоминает о технике безопасности работы со стеклом.

Преподаватель вместе с учащимися обсуждает стадии работы над замыслом.

Работа начинается с выполнения эскиза. Этот рисунок наносится на бумагу простым карандашом, Рисунок раскрашивается цветными карандашами, для создания, соответствующего замыслу колорита будущего изделия. На уголки эскиза точечным методом наносится клей (ПВА) и приклеивается с обратной стороны стекла (подложки).

Далее подбирается цветовая гамма стекла.  Стекло подготавливается к работе методом резки (при помощи стеклореза),  или разбиванием стекла на мелкие кусочки (с помощью молотка и тряпки).

2 урок.

В начале второго урока преподаватель объясняет последний этап работы в технике «фьюзинг». Подобранные ранее кусочки стекла, по цвету и по размеру подгоняются по форме, соответствующей рисунку, .с помощью плоскогубцев и стеклореза,. Затем  накладываются на подложку пинцетом. Для  фиксации, каждое стёклышко приклеивается на клей ПВА. После завершения работы, эскиз с обратной стороны убирается, и изделие отправляется  на обжиг.

Приложение № 1

(наглядные пособия: Волшебное стекло).